## Slide 1: Reduce SMT Line Scrap Rate
Division: DSS
Champion: Gang Hou
Powersteering ID: Six Sigma-6902
Project Belt Leader: Bin Xia
Team member： Haijun Deng; Bo Liu; Jiazheng Huang;
Zaiyuan Chen; Jiaying Xu
Project Location: Oplink

## Slide 2
Product information
PCBA
PCBA for PSM4

## Slide 3
Executive Summary-1
Problem statement:
From 16Q4 to 17Q1 SMT line scrap was 76,521USD,rate was 0.71%.
Business Case:
From 16Q4 to 17Q1 SMT line scrap was 76,521USD,average rate was 0.71%, which is higher than scrap rate 0.24% during 15Q4 and 16Q3. We shall reduce the scrap in SMT line in order to promote SMT line yield and competitiveness. We will save approximate $91,825 in one year if we reduce ~60% scarp.
Objective Statement:
Reduce SMT line scrap rate from 0.71% to 0.28% by Aug.17th, 2017.
METRICS/RESULTS: | Original | Projected
Scrap Rate | 0.71% | 0.22%
Improve Metrics
Estimated annualized project saving: 7,2000USD
Actual realized saving was 6,042USD in Sep.17.
3
Notes: Include the Project Champion, the Process Owner and all active team members.
If a fellow BB is assisting with the project AS A BLACK BELT, then they should be identified as such, however, if a fellow BB is assisting as a team member, then identify them as a team member here and on the Project Tracking System.

## Slide 4
Executive Summary-2
Improved results
4
More benefits,
Team optimized the management of SMT material. Electronical material scrap value was 0.3K CNY per month after project vs 10K CNY before project.
Work with RD to review and update PCB layout check list to prevent the wrong direction PCBA from soldering printing.
METRICS/RESULTS: | Before | Projected | Realized | Reduction
Scrap rate | 0.71% | 0.28% | 0.22% | 61%
The overall scarp rate of SMT line is less than 0.22% after 4 months’ monitor. |  |  |  | 
Notes: Include the Project Champion, the Process Owner and all active team members.
If a fellow BB is assisting with the project AS A BLACK BELT, then they should be identified as such, however, if a fellow BB is assisting as a team member, then identify them as a team member here and on the Project Tracking System.

## Slide 5
Executive Summary-3
------Xs and Y Process flow
Define | Measure |  |  | Analyze |  |  | Improve | Control
Problem (Y) | Potential Causes (Xs) |  | Quick | Contents | Tool to use | Proven Cause? | Improvements | Method to maintain/control
 |  |  | Win |  |  |  |  | 
Y:SMT Scrap | X1 | 高价值物料管理缺失 | N |  |  |  | 1.筛选出高价值物料（单价超过1元的0402、0201封装器件） 2.升级相关内部文件，定义对高价值物料的管理方法，如盘点，贴片，装拆料控制 | 监控每周和每月的SMT scrap rate(Jiazheng Huang, 8-13)
 | X2 | 12月SMT转库时漏做账 | N |  |  |  | 1.之前是由于建立新库造成的漏做账，按照现在库房的管理方式，不会再出现漏做账 2.高价值物料(1卷大于10K RMB）将进行循环盘点 | 
 | X3 | 机器识别错，抛料过多 | N |  |  |  | 针对识别的高价值物料对贴装程序进行设定，减少由于吸取异常，图像识别等原因的抛料报废） | 
 | X4 | 装料，拆料时操作不当损耗 | N |  |  |  | 高价值的物料在入库时由物料员在料盘上贴上醒目的标签，拆料时产线员工对于这种贴了标签的物料不允许撕掉剩余小节物料 | 
 | X5 | 项目用料/委托单用料/内部用料未做账 | N |  |  |  | 培训员工，有上述情形，物料需及时做账 | 
 | X6 | PCB与Drive Base焊盘大小不一致 | N | PCB与Drive Base焊盘大小不一致是否影响少锡，水平和角度偏移 | 2 Proportion | Y | 升级Drive base 尺寸，修改成与焊盘一致 | 
 | X7 | 放置整板的料箱未固定好 | Y |  |  |  | 对员工进行料箱操作培训(张桂军，2017-5-26） | 
 | X8 | 钢网开口不合理(过大或过小），锡量不对称 | N | 钢网开口尺寸大小影响锡量，偏移 | 2 Proportion | Y | 根据锡量和偏移的时间情况进行钢网尺寸改善 | 
 | X9 | New Drive base NiO薄 | N | New Drive Base NiO薄是否影响多锡 | 2 Proportion | Y | 和供应商沟通更改Drive base NiO薄厚度（已完成） 升级图纸更新Drive base 的NiO改善（已完成） | 
 | X10 | Old Drive base没有阻焊开窗 | N |  |  |  | NA(老版本） | 
 | X11 | PCB绿油透锡 | N |  |  | N | NA | 
 | X12 | 交替设备小板传送不畅 | N |  |  |  | 对回流炉的出板口进行调整，检查PCB在流出时的角度倾斜：完成时间：2017-7-14 对于报废风险较高的个别PCB生产时采用人工取板的方式 完成时间：持续 | 
 | X13 | 板子尺寸窄 | N | 板子尺寸窄是否影响卡板报废 | 2 Proportion | Y | 1.对于PCB尺寸小于要求的使用过炉夹具生产 完成时间：持续 2.对回流炉的出板口进行调整，检查PCB在流出时的角度倾斜：完成时间：2017-7-14 3.对于报废风险较高的个别PCB生产时采用人工取板的方式 完成时间：持续 | 
 | X14 | 过炉夹具避让开槽过深或过浅 | N | 过炉夹具开槽避让深影响锡量 | 2 Proportion | Y | 制作铝合金夹具，完成时间：已完成 | 
 | X15 | 上料时PCB放反 | N |  |  |  | 1.培训员工按照要求上PCB,有极性的物料及FAI检查确认 2.IPQC Review关键控制点，是否需要增加对PCB上料方向及有极性的物料的FAI检查 3.对于操作失误造成的报废，内部建立明确的奖惩机制 3.升级贴片程序，增加对BGA Mark点识别 4.推动RD升级相关PCB输出评审check list，增加对Mark点的评审 | 
 | X16 | 人员未按照要求操作PCBA，人员操作失误 | Y |  |  |  | 对员工进行防护意识宣导(张桂军、章鹏，2017-5-26） | 
 | X17 | 分板机异常 | N |  |  |  | 培训员工如何验证分板夹具 | 
 | X18 | 分板夹具设计不当 | Y |  |  |  | 在原有核对基础上增加单板与夹具匹配检查 | 
 | X19 | 氮气回流 | N | 氮气回流是否影响多锡 | 2 Proportion | Y | 将关闭氮气要求添加到SOP中 完成时间：已完成 | 
 | X20 | 信号感应错误 | N |  |  |  | 将关闭氮气要求添加到SOP中 检查各设备的传感器是否工作正常,培训员工如何调整传感器 | 
 | X21 | 器件贴片高度设置过低 | Y |  |  |  | 修正陶瓷基板高度与实际相同（伍连明，2017-5-26） | 

## Slide 6
Executive Summary-4
------ Key Actions
1
D: Paetro
M: C-E, Pareto
A:
I: Solution selection matrix
C: Run chart
Before
Six Sigma Tools
After
通过报废数据分析，识别过程中改善点，找到高价值器件报废的原因之一:抛料，经进行团队讨论，制定了改善措施。同时制定了SMT物料的管理方法。
Before(Recovery times 2)
After(Update recovery time to 0)
Alt Feeder Trigger | No Part | 设定向下一个料站转移的条件
Dump Position | Conveyor | 设定因影像处理错误等排出元件的场所
Forcing Recovery Times As 0 | No | 设定是否强制将补件次数设定为0
Recovery Time | 2 | 设定错误时的补件次数
Alt Feeder Trigger | No Part | 设定向下一个料站转移的条件
Dump Position | Conveyor | 设定因影像处理错误等排出元件的场所
Forcing Recovery Times As 0 | No | 设定是否强制将补件次数设定为0
Recovery Time | 0 | 设定错误时的补件次数

## Slide 7
Executive Summary-5
------ Key Actions
2
D: Paetro
M: C-E, Pareto
A: NA
I: Solution selection matrix
C: Run chart
Before
Six Sigma Tools
After
通过报废数据分析，识别过程中改善点，找到BGA报废的原因之一，经进行团队讨论，制定了改善措施。同时推动设计断更新了PCB layout check list，增加mark点review
Before(No BGA Mark Point)
After(Add BGA Mark Point)

## Slide 8
Executive Summary-5
------ Key Actions
X17分板机异常 |  |  | Likely Solutions |  |  |  |  | 
 |  |  | 分板夹具验证 |  | 培训人员 |  | 设备维护 | 
Validated X's | Criteria | Weight | Score | Weighted | Score | Weighted | Weighted | Weighted
 |  |  |  | Score |  | Score | Score | Score
 | 合格率 | 8 | 8 | 64 | 7 | 56 | 56 | 48
 | 生产效率 | 7 | 6 | 42 | 6 | 42 | 42 | 42
 | 可操作性 | 8 | 8 | 64 | 7 | 56 | 56 | 64
 | 穩定性 | 4 | 8 | 32 | 7 | 28 | 28 | 24
 | 快速开展 | 4 | 7 | 28 | 7 | 28 | 28 | 32
 | 质量隐患 | 9 | 8 | 72 | 7 | 63 | 63 | 63
 | 成本 | 7 | 8 | 56 | 8 | 56 | 56 | 56
 |  |  | Total | 358 | Total | 329 | 329 | 329
方案选择矩阵
团队讨论：
1.评估采取改善方案的标准，权重
2.提出潜在的改善方案

## Slide 9: 项目心得
Six Sigma-对项目/公司的贡献:
通过数据分析，可以展现给团队对现状一个全面的理解，对内部的问题也能全面认识。
通过改善方案选择矩阵，将各改善方案进行数据量化团队可以评估合适的方案进行改善。